|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **B111460.104.f02** |  | **KUNSTHARSGEBONDEN SPACHTELPLEISTER (EN 15824)** |
|  |  | versie: 101 datum: 01-07-2019 |
|  | 12 | *OPMERKING: decoratieve afwerkpleister op Granol'therm gevelisolatiesysteem of afwerkpleister op**hydraulische buiten pleisters.*Fabrikant: Cantillana B.V. |
|  | 3 | Type: Granol KR. |
|  | 45 | #\Uitvoering.....# |
|  | 6 | \Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): .....# |
|  | 7 | \Waterabsorptie (cat.): W2. # |
|  | 8 | \Waterdampdoorlatendheid (µ): .....\Waterdampdoorlatendheid.....# |
|  | 9 | \Hechtsterkte (MPa): >= 0,3. # |
|  |  | \Bestandheid tegen vorst/dooi (MPa): >= 0,3. |
| 1011 | #\Warmtegeleiding (W/(m.K)): .....\Warmtegeleiding.....# |
| 12 | \Bruto volumieke massa (kg/m3): .....# |
| 13 | \Samenstelling: watergedragen dispersie op basis van copolymeren, kwartszand, vul- en hulpstoffen.# |
| 14 | \Bindmiddel.....# |
| 15 | \Korrelgrootte (mm): .....*OPMERKING: van 0,5 t/m 5,0.*# |
| 16 | \Kleur.....# |
| 17 | \..... # |
| 18 | \Toebehoren:# |
| 19 | \- voorstrijk-/hechtmiddel: Cantillana Granol'plus STG.# |
|  | \..... |