NBS Nederlandse Besteksystematiek

**SPECIFICATIES** blad: 10

**B111320.101.f01** **CEMENTGEBONDEN VOEGMORTEL (EN 998-2)**

versie: 101 datum: 01-07-2019

* Fabrikant: Cantillana B.V.

2 #

\Type: VH25. \Type: VH35.

3 #

\Uitvoering.....

4 #

\Morteldruksterkte (klasse): M 15.

5 #

\Hoeveelheid cement (%): .....

6 #

\Hoeveelheid kalk (%): .....

7 #

\Hoeveelheid toeslagstoffen (%): .....

8 #

\Samenstelling in volumedelen.....

9 #

\Waterabsorptie (kg/(m2.min)): .....

1. #

\Waterdampdoorlatendheid (µ): .....

1. #

\.....

1. #

\Bindmiddel:

1. #

\- cement: CEM I 52,5 LA,wit.

1. #

\.....

1. #

\Toeslagmateriaal: kwartszand M31.

1. #

\Korrelopbouw toeslagmateriaal: korrelgroep.....

1. #

\Grootste korrelafmeting toeslagmateriaal (mm): 2.

1. #

\Hulpstoffen.....

*OPMERKING: luchtbelvormers, vertragers, etc.*

1. #

\Toevoegingen.....

*OPMERKING: kalksteenmeel, kleurstoffen, etc.*

1. #

\Kleur: 2001 gebroken wit. \Kleur: 2002 wit.

\Kleur: 2011 lichtgrijs. \Kleur: 2012 middengrijs.

\Kleur: 2013 antraciet. \Kleur: 2022 lichtbeige.

\Kleur: 2025 zwart. \Kleur: 2032 lichtoranje.

\Kleur: 2048 rood/bruin. \Kleur: 2145 oranje/rood.

\Kleur: 2381 oranje. \Kleur: 2409 lichtbruin.

\Kleur: 2447 lichtgeel. \Kleur 2634 mangaan.

\Kleur: 2682 bruin. \Kleur: 2772 zilvergrijs. \Kleur.....

1. #

\.....