|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **B224115.101.f01** | 1 | **EPS ISOLATIEPLAAT (EN 13163)**versie: 101 datum: 01-07-2019*OPMERKING: voor buitengevelisolatie.* |
|  | 2 | Fabrikant Cantillana B.V. |
|  | 3 | Type: Granol'therm DP 100. |
|  | 45 | #\Uitvoering.....# |
|  | 6 | \Materiaal: geëxpandeerd polystyreen. # |
|  | 7 | \Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,038.# |
|  | 8 | \Warmteweerstand materiaal (Rd)((m2.K)/W): .....# |
|  | 9 | \Brandgedrag (klasse): E. # |
|  |  | \Duurzaamheid..... |
| 1011 | #\Waterdamp-diffusiecoëfficiënt (MU): 20-50. # |
| 12 | \Waterdampdoorlatendheid (Z): .....# |
| 13 | \Kanten: recht. # |
| 14 | \Cachering.....# |
| 15 | \Dikte(mm): 60.\Dikte(mm): 80.\Dikte(mm): 100.\Dikte(mm): 120.\Dikte(mm): 140.\Dikte(mm): 160.\Dikte(mm): 180.\Dikte(mm): 200.\Dikte(mm): 300.\Dikte (mm): .....# |
| 16 | \Lengte (mm): 1.000. # |
| 17 | \Breedte (mm): 500.# |
| 18 | \..... # |
| 19 | \Toebehoren:# |
| 20 | \- bevestigingsmiddelen: Lijm- en uitvlakmortel Granol'therm KB.# |
|  | \..... |