NBS Nederlandse Besteksystematiek

SPECIFICATIES	blad: 1

B111460.102.f01	AKOESTISCHE SPUITPLEISTERMORTEL (EN 15824)

versie: 102	datum: 01-07-2019

- Fabrikant: Akocell B.V.

2   #

\Type: AlphaSpray AlphaSpray Puur (ASP).

\Type: AlphaSpray ASEco.

3 # \Uitvoering.....

4   #

\Geluidabsorptie (EN-ISO 11654) (aw): 0,60 (klasse C), ASP 15.

\Geluidabsorptie (EN-ISO 11654) (aw): 0,65 (klasse C), ASP 20.

\Geluidabsorptie (EN-ISO 11654) (aw): 0,75 (klasse B), ASP 25.

\Geluidabsorptie (EN-ISO 11654) (aw): 0,85 (klasse B), ASP 30.

\Geluidabsorptie (EN-ISO 11654) (aw): 1,00 (klasse A), ASP 35.

\.....

5   #

\Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): B-s1, d0.

6   #

\Waterabsorptie (cat.): W0.

\Waterabsorptie (cat.): W1.

\Waterabsorptie (cat.): W2. \Waterabsorptie.....

7 # \Waterdampdoorlatendheid (µ): .....

\Waterdampdoorlatendheid.....

8   #

\Hechtsterkte (MPa): >= 0,3.

\Hechtsterkte (MPa): .....

9   #

\Warmtegeleiding (W/(m.K)): 0,034. \Warmtegeleiding.....

- #

\Bruto volumieke massa (kg/m3): .....

- #

\Samenstelling: hoogwaardige gerecyclede cellulosevezels met minerale toevoeging.

- #

\Bindmiddel: polymeren op waterbasis.

- #

\Oppervlaktestructuur: ASP, standaard spuitstructuur.

- #

\Kleur: wit. \Kleur: grijs. \Kleur: antraciet.

\Kleur: zwart. \Kleur: gerecycled grijs. \Kleur.....

- #

\Glansgraad: mat.

- #

\.....

- #

\Toebehoren:

- #

\- voorstrijk-/hechtmiddel.....

- #

\.....