|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **B232120.101.f01** |  | **GLASWEEFSEL VOOR BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM** |
|  |  | versie: 101 datum: 01-07-2019 |
|  | 12 | *OPMERKING: voor buitengevelisolatiesysteem en pleisterwerk.*Fabrikant: Cantillana B.V. |
|  | 3 | Type: Granol'therm AGF. |
|  | 45 | #\Uitvoering.....# |
|  | 6 | \Materiaal: textielglas (E-glas) met een speciale uitrusting voor schuifvastheid / dimensiestabiliteiten alkalibestendigheid; weefsel bestand tegen rotten. # |
|  | 7 | \Maaswijdte (lxb) (mm): 4x4.# |
|  | 8 | \Draaddiameter (mm): .....# |
|  | 9 | \Treksterkte schering (N/50 mm): >= 1.750. # |
|  |  | \Treksterkte inslag (N/50 mm): >= 1.750. |
| 1011 | #\Alkali-bestendigheid: voldoet. # |
| 12 | \Oppervlaktebehandeling: geimpregneerd.# |
| 13 | \Kleur: wit. # |
| 14 | \.....# |
| 15 | \Toebehoren: # |
| 16 | \- bevestigingsmiddelen.....# |
|  | \..... |